Załącznik Nr 2 do Zapytania

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

- KOD CPV 45260000

- KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ.

- NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.02.

- WSTĘP

- 1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego papą termozgrzewalną  wraz z demontażem istniejącego pokrycia z papy i ocieplenie styropianem dachu na budynku przy ul. B. Prusa 3A.

1.2. Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie  remontu  pokrycia  dachowego papą  termozgrzewalną poprzez: pokrycie jedną warstwą  papy perforowanej, płytami styropianowymi mocowanymi mechanicznie, jedną warstwą  papy termozgrzewalnej z wentylacją  z  papy podkładowej wraz z kominkami odpowietrzającymi oraz papy wierzchniego krycia.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi normami  oraz   określeniami   podanymi   w  ST  kod   CPV   45000000   „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                 z dokumentacją   projektową,   SST   i   poleceniami   inspektora   nadzoru.   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne pkt. 1.5.”.

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne dotyczące materiałów.

Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST  Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne pkt. 2”.

Ponadto   materiały   zastosowane   do   wykonywania   pokryć   dachowych   powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat   Zgodności  ze   zharmonizowaną  normą  europejską   wprowadzoną                           do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.

- 2.2.  Rodzaje materiałów.

2.2.1.  Wszelkie   materiały   do   wykonania   pokrycia   dachowego   powinny   odpowiadać

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie:

- - papa perforowana na osnowie perforowanego welonu z włókien szklanych,

- - styropian EPS grubość 15 cm mocowany mechanicznie i klejony,

- papa podkładowa PYE G200 S40 klejona i zgrzewana,

- papa  termozgrzewalna nawierzchniowa  na  bazie polimerów SBS  grubości  min.  5,2 mm Solo PYE PV 300 S54,

- kominki wentylacyjne,

- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

- roztwór asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

2.2.2.  Pakowanie i przechowywanie.

1. Rolki papy powinny być odpowiednio oznakowane.

2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie.

3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników.

4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

- Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie   materiałów  
i   wyrobów   na   budowę   będzie   potwierdzane   wpisem do dziennika budowy.

- SPRZĘT

- 3.1.  Wymagania ogólne.

Ogólne   wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   w   ST   Kod   CPV   45000000 „Wymagania ogólne pkt. 3.

- 3.2.  Sprzęt do wykonywania robót:

- - palniki gazowe

- - wciągarki mechaniczne lub ręczne

- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie.

- TRANSPORT

- 4.1.  Wymagania ogólne.

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   ST   Kod   CPV   45000000 „Wymagania ogólne” pkt.4.

- 4.2.  Transport materiałów.

Papę należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  w pozycji stojącej,  w  jednej warstwie.   Rolki  należy  ułożyć  ściśle   obok  siebie,  w   sposób   zabezpieczający  je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy.

- WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.  Przygotowanie podłoża.

Zerwanie starego ocieplenia wraz z papą. Podłoże wyczyścić, wysuszyć  i odkurzyć.

5.2   Układanie papy perforowanej.

Papę zgrzewa się między sobą wzdłuż zakładów podłużnych i poprzecznych. Wstęgi  papy  układać  na   styk (bez  zakładek).   Papy  perforowanej  nie  układać w miejscach   narażonych   na   szczególne   wnikanie   wody  do   podłoża   –   w  pasach przyokapowych,   wpustach   dachowych,   korytach   itp.   W   miejscach   tych   odsunąć papę   na   odl.   min.   50cm,   
a   podłoża   zabezpieczyć   pasem   papy   podkładowej połączonym z papą perforowaną na zakład nie mniejszy niż 10cm. Papę perforowaną układać  równolegle do spadku połaci dachowej.  Obrzeża papy perforowanej w najwyższym paśmie dachu mocować  do podłoża mechanicznie do warstwy nośnej dachu. Na papie perforowanej  równomiernie rozstawić kominki wentylacyjne (1 szt./40m2 ). W  miejscach  ustawienia  kominków  wyciąć otwory  w  układanej  warstwie  papy o średnicy   wewnętrznej   wlotu   kominka   u   podstawy.   Papę  dokładnie   zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża. Styk   papy   z   wylotem   kominka   dodatkowo   uszczelnianie  rozgrzaną   masą  asfaltu polimerowego

5.3.  Układanie płyt styropianowych.

Płyty styropianowe do izolacji termicznej mające stanowić podłoże pod pokrycie papowe powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość i sztywność zapewniającą przeniesienie obciążeń zewnętrznych występujących w czasie użytkowania dachu, oraz obciążeń spowodowanych pracami dekarskimi. Pod bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty ze styropianu samo gasnącego zgodne z PN-B-20130:2001, o gęstości objętościowej co najmniej 30 kg/m3 i naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym co najmniej 200kPA. Do termoizolacji stosujemy płyty izolacyjne z polistyrenu ekstradowanego dopuszczone 
do bezpośredniego krycia papą. Przed rozpoczęciem układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków dachu oraz wykonać wszystkie prace poprzedzające, takie jak: montaż wywietrzników, masztów oraz innych elementów ponad dachowych. Termoizolacja składająca się z płyt EPS powinna być tak wykonana, by spoiny między płytami były przesunięte względem siebie o co najmniej 20 cm. Płyty styropianowe należy mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych, względnie przyklejać lepikiem asfaltowym na gorąco (max. temp. lepiku 120oC do 130o C), specjalnymi masami asfaltowymi lub lepikami na zimno odpowiednimi do takiego zakresu stosowania (nie powodującymi destrukcji styropianu). 
W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i narożnej, płyty należy dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosować lepików asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych. Kliny oraz odboje styropianowe mocuje się 
jak płyty styropianowe. Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem poprzez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.5.  Układanie papy podkładowej i papy wierzchniego krycia.

Papa podkładowa PYE G200 S40 powinna być klejona i zgrzewana. Papę   wierzchniego   krycia   gr.   min.   5,2 mm   zgrzewać na   całej   powierzchni do podłoża. Zakłady boczne 
o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ  bitumu 
o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady  czołowe zgrzewać na  szerokości 15 cm, po  uprzednim przetopieniu powierzchni  i wciśnięciu  posypki w bitum. Wypływy asfaltu polimerowego posypać posypką mineralną w tym samym kolorze. Obróbki ogniomurów,  kominów  i  innych  elementów występujących na dachu  (połączenia płaszczyzny  pionowej  z  poziomą)  należy  wykonać  w  układzie  dwuwarstwowym z mocowaniem trójkątów styropianowych, stosując  jako   warstwę   podkładową   papę  polimerowo  –   asfaltową   na   osnowie   z włókniny poliestrowej.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1.  Wymagania ogólne.

Kontrola   jakości   robót   polega   na   sprawdzeniu   zgodności   ich   wykonania   
z wymaganiami niniejszej SST.

- 6.2.  Kontrola wykonania podkładów.

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru  na bieżąco, a w szczególności przed przystąpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

- 6.3.  Kontrola wykonania pokrycia.

Kontrola wykonania  pokrycia polega  na sprawdzeniu zgodności jego  wykonania  
z powołanymi   normami   przedmiotowymi   i   wymaganiami   SST.   Kontrola   
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

-   w   odniesieniu   do   prac  zanikających   (kontrola   międzyoperacyjna)  –   podczas wykonywania prac pokrywczych,

-   w   odniesieniu   do   właściwości   całego   pokrycia   (kontrola   końcowa)   –   
po zakończeniu prac pokrywczych.

- 6.4.  Pokrycia papowe.

-  kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  papowych  polega  na  bieżącym  sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej SST.

- kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami ST i SST. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany 
w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.

-   uznaje   się,   że   badania   dały   wynik   pozytywny   gdy   wszystkie   właściwości materiałów  i  pokrycia   dachowego  są   zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST 
lub Aprobaty Technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

- OBMIAR ROBÓT

- 7.1.  Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót – Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu.

- 7.2.  Określenie ilości robót.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  i przedmiaru robót  z  uwzględnieniem

zmian   podanych   w   dokumentacji   powykonawczej   zaaprobowanych   przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni  dachu  nie  potrąca się  urządzeń  obcych,  jak  np.  wywiewki itp. o  ile powierzchnia każdego nie przekracza 0,50m2.

- ODBIÓR ROBÓT

- 8.1.  Podstawa odbioru.

Podstawę   do   odbioru   robót   pokrywczych   papowych   stanowi   stwierdzenie zgodności ich  wykonania  z dokumentacją  i  zatwierdzonymi  zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

- 8.2.  Odbiór podłoża.

Badania  podłoża  należy  przeprowadzić w  trakcie  odbioru  częściowego,   podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej,

- 8.3.  Wymagania ogólne robót pokrywczych.

Roboty   pokrywcze,   jako   roboty   zanikające,   wymagają   odbiorów   częściowych. Badania  w  czasie odbioru  częściowego należy przeprowadzać dla tych  robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

- 8.3.1.  Odbiór częściowy obejmuje:

- sprawdzenie podłoża

- jakości zastosowanych materiałów

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.

Dokonanie  odbioru  częściowego powinno być potwierdzone  protokołami.

- 8.3.2.  Badania końcowe.

Badania   końcowe   pokrycia   należy   przeprowadzić   po   zakończeniu   robót,   po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza,

- protokoły   odbiorów   częściowych   podłoża   oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

- zapisy  dotyczące   wykonywania   robót   pokrywczych   i   rodzaju   zastosowanych materiałów.

- 8.3.3.  Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na  dokładnym sprawdzeniu  stanu wykonanego  pokrycia, sprawdzeniu  przyklejenia   papy   do  podłoża,   równości   powierzchni,   sprawdzeniu szerokości  zakładów  w trakcie  odbiorów częściowych  i końcowych  przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Pokrycie dachu papą.

Płaci   się   za   ustaloną   ilość  m2  krycia   z  wykonaniem   warstwy  dolnej   i  warstwy wierzchniej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- zerwanie starej papy i zerwanie starego ocieplenia,

- wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- położenie papy perforowanej,

- położenie styropianu,

- położenie papy podkładowej,

- pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniowa,

- wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej ogniomurów i kominów,

- oczyszczenie   miejsca   pracy   z   resztek   materiałów,   likwidacja   stanowiska roboczego.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- 10.1.  Normy.

PN-74/B-24622        Roztwór asfaltowy do gruntowania,

PN-B-27620:1998    Papa asfaltowa na welonie szklanym,

PN-B-27621:998      Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej,

PN-80/B-10240      Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13163-2009 Płyty styropianowe EPS-200

- 10.2.  Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   –   część   C: zabezpieczenie   i   izolacje,   zeszyt   1:   Pokrycia   dachowe,   wydane   przez   ITB   – Warszawa 2004 r.